长春工程学院

学生公寓床上用品采购内容、技术指标要求

1. 采购内容和目标

根据新生床上用品配备需求，长春工程学院需采购全套学生公寓床上用品，每套用品包括：棉被、棉褥、被罩、床单、枕芯、枕套、枕巾等，其成分（含量）和技术指标要完全符合国家标准。征集方案可在所列主要技术指标基础上，做合理增加，以达到完善采购方案，实现合理、合法采购的目的。

1. 主要技术指标

（一）床上用品规格及质量标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品  名称 | 质量（g）.规格  长（mm）×宽（mm） | 技术标准 | 纤维成分（含量）、密度、色泽 | 数量 | 备注 |
| 棉被 | 2500g．  2000×1500 | GB18401-2010  GH/T1020-2000 | 被里：纯棉、  纱支：32×32、  密度67×56 | 1条 | 绗缝起针、收针正反向加固5针以上，绗缝针距小于等于7mm/针。 |
| 棉褥 | 2000g. 1900×900 | GB18401-2010  GH/T1020-2000 | 褥里：纯棉、  纱支：32×32、  密度67×56 | 1条 | 绗缝起针、收针正反向加固5针以上，绗缝针距小于等于7mm/针。 |
| 被罩 | 2100×1550 | 符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求 | 纯棉、  纱支32×32、  密度69×65、  颜色：见附件 | 2个 |  |
| 床单 | 2100×1100 | 符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求 | 纯棉、  纱支32×32、  密度75×66、  颜色：见附件 | 2个 |  |
| 枕芯 | 580×380 | 1750(g) | 内装消毒稻壳 | 1个 |  |
| 枕套 | 600×400 | 符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求 | 纯棉、  纱支32×32、  密度69×65 | 1个 |  |
| 枕巾 | 450×700 | 符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求 | 纯棉.克重；310克 | 2个 |  |

（二）原料的提供及技术

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 生产产品 | 等级 | 规格（mm) | 纤维成分 |
| 2级皮棉 | 被胎 | 合格 | 2000\*1500  2500g | 纯棉 |
| 2级皮棉 | 褥胎 | 合格 | 1900\*900  2000g | 纯棉 |
| 纯棉布 | 被罩 |  | 2100\*1550 |  |
| 纯棉布 | 床单 |  | 2100\*1100 |  |
| 涤纶 | 枕芯 |  | 580\*380 |  |
| 纯棉 | 枕套 |  | 600\*400 |  |
| 纯棉 | 枕巾 |  | 450\*700 |  |
| 纯棉布 | 被面 | 纯棉 | 2000\*1500 |  |
| 纯棉布 | 褥面 | 纯棉 | 1900\*900 |  |

（三）棉胎技术指标

棉胎感官要求达到：色乳白，略有黄染，无漂白棉；纤维松散均匀，手感柔软，弹性较好；铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无硬块；包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边。

技术指标达到：含杂率≤1.0%。

面纱：每层各三层，分竖纱一层，左右斜纱各一层，每10厘米长度范围内竖纱、左右斜纱各不少于13根。3根以上的并纱不超过3处，缺少不超过2%。

筋纱：每面竖筋等距离分配不少于10道，成菱形。坚筋、斜筋每道用纱不少于2根。纯棉棉纱拉网。

研磨：网纱研磨较透，研磨率达≥80%。

重量允差：±3%